Brúsiace plátna a papiere

Brúsny papier - listy a pásy

Má  najväčší význam pri  strojnom brúsení na kotúčových,  valcových a pásových brúskach.

Brúsne  plátno - listy a pásy

Plátno X sa používa  najmä  pri strojnom brúsení rovných plôch na pásových kotúčových  brúskach; Plátno  J má sa používa pri ručnom a strojnom brúsení  zaoblených plôch a rôznych  profilov; Plátno sa používa výhradne  na ručné brúsenie alebo brúsenie na ručných  vibračných  brúskach.

Prehľad používaných podkladových  materiálov

| Druh brúsneho plátna alebo papiera | Charakteristika |
| --- | --- |
| Papier D | Plošná hmotnosť 130-180 g/m2 |
| Plátno X | Silnonitná tkanina |
| Plátno J | Mäkká tkanina (česaná priadza) |
| Plátno | Tkanina na listy |

Používané  pojivo

Kožný glej - svojimi technickými  vlastnosťami  je vhodný pri brúsení za sucha v normálnych klimatických  podmienkach.

Používané brúsiace materiály

PAZÚROK  dosahuje takmer  tvrdosť diamantu. Používa sa pri brúsení  veľmi tvrdých a krehkých hmôt (šedá  liatina, porcelán,  sklo), kovov s malou pevnosťou (hliník, meď, mosadz), umelých  hmôt, tmelov a lakov za mokra a tvrdého dreva (parkety, drevotrieskové  dosky).

UMELÝ KORUND je veľmi tvrdý a tuhý. Na základe  týchto vlastností  sa používa tam, kde je pri brúsení silné  mechanické namáhanie - brúsenie kovov s  vyššou pevnosťou  (veľmi tvrdá zliatina, kujné železo, oceľ) a dreva.