Brúsne zrná

Hnedý umelý korund 96 A

je vyrábaný redukčnou  tavbou  bauxitov v elektrickej oblúkovej peci metódou "na blok".  Počiatočnými surovinami  sú kalcinované bauxity dovážané  z Austrálie a Guinejí. Pri teplotách vyšších ako  2.000 °C  dochádza k vyredukovaniu oxidu železa a kremíka na ferosilicium,  ktoré  sa usadzuje v spodnej časti bloku. Po vychladnutí sa  blok hnedého korundu o váhe  cca 26 t mechanicky rozbije, roztriedi,  rozomelie na častice menšie ako 2,5 mm.  Potom nasleduje magnetická  separácia, žíhanie pri 1050 °C a triedenie na sieťach  na  predpísané granulometrické zloženie.

Biely  umelý korund 99 A

sa vyrába tavením chemicky  vysoko  čistého oxidu hliníka v elektrickej oblúkovej peci metódou  "na zliatie".  Odliatky o váhe cca 6 ton sa po ochladení drtia  a melú na brúsiace i  žiaruvzdorné zrná. V priebehu spracovania  sa niekoľkokrát magnetujú, triedia na  sieťach a zrná bieleho  korundu môžu byť i chemicky upravované v kyseline  chlórovodíkovej.

Čierny karbid kremíka 48 C

sa vyrába redukciou  oxidu  kremíka uhlíkom, ktorá prebieha pri dostatočne vysokých  teplotách v elektrickej  odporovej peci (Achesonová pec). Základnými  surovinami sú väčšinou petrolejový  koks a sklársky piesok.  Pri teplote okolo 2.400 °C kryštalizuje v okolí  grafitového  jadra karbid kremíka. Pri výrobe zeleného karbidu kremíka sa  požaduje vyššia čistota surovín. Vyrobený valec karbidu  kremíka sa očistí od  jemne kryštalického nezreagovaného  produktu a grafitu. Nasleduje drtenie,  mletie, pranie vo vode,  niekoľkonásobná magnetická separácia a roztriedením na  sieťach  vzniknú brúsiace prípadne aj žiaruvzdorné zrná.

Z vyššie  uvedeného prehľadu výrob základných brúsiacich materiálov  je zrejmé, že  počiatočné suroviny sú pomerne drahé a prakticky  všetky dovážané. K ich vzniku  sú potrebné vysoké teploty  a tým aj veľké spotreby eletrickej energie. Výsledkom  sú  však výrobky s vynikajúcimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami,  ktoré sa  dajú použiť pri brúsení i leštení, výrobe žiaruvzdorných  tvárnic a tmelov, v  stavebníctve, elektrotechnike, metalurgii  a pod.

Veľkosť brúsneho  zrna v mikrometroch

| Značenie podľa ČSN 22 4012/93 (FEPA 42-D84) | Merný rozmer zrna hlavnej frakcie od - do |
| --- | --- |
| F 8 | 2800 | 2360 |
| F 10 | 2360 | 2000 |
| F 12 | 2000 | 1700 |
| F 14 | 1700 | 1400 |
| F 16 | 1400 | 1180 |
| F 20 | 1180 | 1000 |
| F 22 | 1000 | 850 |
| F 24 | 850 | 710 |
| F 30 | 710 | 600 |
| F 36 | 600 | 500 |
| F 40 | 500 | 425 |
| F 46 | 425 | 355 |
| F 54 | 355 | 300 |
| F 60 | 300 | 250 |
| F 70 | 250 | 212 |
| F 80 | 212 | 180 |
| F 90 | 180 | 150 |
| F 100 | 150 | 125 |
| F 120 | 125 | 106 |
| F 150 | 106 | 90 |
| F 180 | 90 | 75 |
| F 220 | 75 | 63 |

Optické prášky - veľkosť brúsneho zrna v  mikrometroch

| Značenie podľa PN 22 4012.4 (FEPA 42-D84) | ds50 | staré značenie ČSN 22402/1973 |
| --- | --- | --- |
| F 230 | 53 | 5 |
| F 240 | 44,5 | 4 |
| F 280 | 36,5 | 3 |
| F 320 | 29,2 | M 32 |
| F 360 | 22,8 | M 32 |
| F 400 | 17,3 | M 22 |
| F 500 | 12,8 | M 15 |
| F 600 | 9,3 | M 10 |
| F 800 | 6,5 | M 7 |
| F 1000 | 4,5 | M 5 |
| F 1200 | 3,0 | M 3 |

Základné brúsne  materiály :

biely umelý korund  99A

hnedý umelý  korund 96A

čierny karbid kremíka  48C

Poznámka:

ds50 - priemerná veľkosť základnej  frakcie  zrna (teoretický priemer zrna) predstavuje päťdesiatpercentný  bod sedimentačnej  krivky hodnoteného mikrozrna.